Οπτικές ίνες με Fiber Bragg Grating (FBG) μήκους 1 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. CW=1550 +/- 0.5 nm.

2. Ref >=50%.

3. SLSR>15 dB.

4. BW@3dB <1.5nm.

5. Ακρυλικές ίνες τύπου SMF28-C.

6. Χωρίς επιπλέον επίστρωση.

7. Συνολικό μήκος της κάθε οπτικής ίνας 2m με το FBG να βρίσκεται στο μέσον της.

8. Υποδοχές FC/APC και στις δύο άκρες.

Οπτικές ίνες με Fiber Bragg Grating (FBG) μήκους 3 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. CW=1550 +/- 0.5 nm.

2. Ref >=60%.

3. SLSR>15 dB.

4. BW@3dB <0.8 nm.

5. Ακρυλικές ίνες τύπου SMF28-C.

6. Χωρίς επιπλέον επίστρωση.

7. Συνολικό μήκος της κάθε οπτικής ίνας 2m με το FBG να βρίσκεται στο μέσον της.

8. Υποδοχές FC/APC και στις δύο άκρες.